研艺试 21-002

三氧化二锑技术条件

（试行）

研究院产品开发部

2021年03月

工艺技术文件研艺试21-002三氧化二锑技术条件（试行）共2页第1页1  范围

本技术条件规定了三氧化二锑的技术要求、检验方法、验收规则及保管注意事项等。

本技术条件适用于风帆有限责任公司三氧化二锑的验收。

2  引用标准

下列标准中所包含的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/BT 3253 锑及三氧化二锑化学分析方法

YS/T 324 三氧化二锑物理检测方法

GB/T4062-2013 三氧化二锑

3  质量要求

3.1外观

三氧化二锑为白色粉末，不可有目视可见的外来夹杂物。

3.2化学成分及物理性能

三氧化二锑的化学成分及物理性能应符合表1 的规定。

表1 三氧化二锑化学成分及物理性能要求

牌号

Sb2O399.80

化学成分%

Sb2O3   不小于

99.80

杂质不大于

As

0.0450

Pb

0.0740

Fe

0.0035

Cu

0.0020

Se

0.0040

Bi

0.0020

Cd

0.0010

物理性能

平均粒度/μm

0.3~0.9

4  检验方法

4.1外观采用目视检查。

4.2三氧化二锑的化学成分测定按Q/BT 3253的进行。

4.3平均粒度的测定的测定按照YS/T 324进行。工艺技术文件研艺试21-002三氧化二锑技术条件（试行）共2页第2页5  验收规则

5.1对进厂的三氧化二锑按照批次进行验收。

5.2每批检验样品，按照表1所列的项目进行化学成分和物理性能的检验，不能化验的项目以厂家报告为准，有问题或疑问时委外检验。

5.3按照以上验收规则验收，有一项不合格则视为该批原材料不合格。

6  供方

供货方应是合格分供方名单中规定的厂家，否则，应先进货检验再试用，然后决定是否确定供货关系。

7  保管注意事项

7.1每批入库的三氧化二锑应附有质量合格证，并注明规格、生产日期和检验人员号章。

7.2三氧化二锑应存放在干燥、通风的库房内，不得受阳光直接照射，不得受酸碱、油类等物质的侵蚀，不能重压，必须远离热源2米以外。

7.3三氧化二锑的贮存期为一年，超期复检。